| 項 目 Property | 單 位 Unit | 試驗方法 Test Method | 試驗條件 Test Condition | AG15A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗張強度 Tensile Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-638 ( ISO527) | 23℃ | 510 (50) |
| 彎曲強度 Flexural Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 850 (83) |
| 彎曲模數 Flexural Modulus | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 27000 (2650) |
| 洛式硬度 Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D-785 ( ISO2039/2 ) | 23℃ | R-110 |
| Izod衝擊強度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm ( J/m ) | ASTM D-256 ( ISO R180 ) | 23℃ 1/4'' 厚 | 20 (196) |
| 衛氏軟化點 Vicat Softening Point | ℃ | ASTM D-1525 (ISO 306) | 1 Kg Load | 104 |
| 熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 (ISO 75/A) | Unannealed 18.6kg/cm2 ( 1/2'' 厚 ) | 89 |
|  |  |  | Annealed 18.6kg/cm2 ( 80 ℃×8Hr) | 101 |
| 熔融指數 Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 ( ISO1133 ) | 200℃×5Kg ( 49N ) | 1.6 |
|  |  |  | 220℃×10Kg ( 98N ) | 17 |
| 收縮率 Molding Shrinkage | % | FCFC Method | 23℃ | 0.4~0.7 |
| 比 重 Specific Gravity |  | ASTM D-792 ( ISO1183 ) | 23℃/23℃ | 1.05 |
| 燃燒性 Flammability |  | UL-94 | FILE NO. E162823 | 1/16" HB All Color |