| 項 目 Property | 單 位 Unit | 試驗方法 Test Method | 試驗條件 Test Condition | K8003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融指數 Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 | 230℃×2.16Kg | 3.0 |
| 降伏點抗張強度 Tensile Strength at Yield | kg/cm2 | ASTM D-638 | 23℃ | 260 |
| 斷裂點延伸率 Tensile Elongation at Break | % | ASTM D-638 | 23℃ | ＞200 |
| 彎曲模數 Flexural Modulus | kg/cm2 | ASTM D-790A | 23℃ | 11000 |
| 硬度 Hardness | R-Scale | ASTM D-785 | 23℃ | 80 |
| Izod衝擊強度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm2 | ASTM D-256 | 23℃ 1/8'' 厚 | 23℃ | N.B. |
|  |  |  |  | - 20℃ | 9.5 |
| 熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 at 4.6kg/cm2 | Unannealed 1/4'' 厚 | 95 |
| 收縮率 Molding Shrinkage | % | FCFC Method | 23℃ | 1.4~1.8 |
| 比 重 Specific Gravity |  | ASTM D-792 | 23℃/23℃ | 0.90 |
| FDA Compliance |  | 21 CFR Pt 177.1520 |  | Yes |
| UL 94 | All Color | File: E162823 |  | 1/16"HB |